Таблица № I. Химический состав старорязанских стеклянных браслетов желтого цвета.

Класс стекла - Pb-K-Si-O

(без добавления красителя)

| Цвет | Бесцветный прозрачный | Желтый прозрачный | Желтый прозрачный | Желтый прозрачный | Желтый прозрачный | Желтый прозрачный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Нач. XIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. |
| Шифр* | p-143-49-988 | Р- 142-49-80 | р. 144-49-204 | р- 145-49 166 | р- 146-49 162 | Р- 147-49-973 |
| Рb** | II | 14 | 13 | II | 10 | 9 |
| К** | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Na | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,7 | 0.5 | 0,5 |
| Са | Г 6,2 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 |
| Mg | 0,05 | 0.1 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,05 |
| Al | 0,05 | 0,2 | 0,7 | L 0.5 | 0,5 | 0,07 |
| Ti | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0.1 | 0.07 | 0.05 |
| Zn | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0.007 | 0,005 | 0,03 |
| Ni | 0.001 | 0,002 | 0.001 | 0,001 | 0.0007 | 0,0008 |
| Mn | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0.03 | 0,01 | 0,01 |
| V | 0.002 | 0,003 | 0,003 | 0.005 | 0,002 | 0.002 |
| Cu | 0,02 | 0.005 | 0,007 | 0,07 | 0,03 | 0,005 |
| Sn | 0,01 | 0,005 | 0,1 | 0.005 | 0.01 | 0.001 |
| Ag | 0,0007 | 0.002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0007 |
| Bi | - | - | - | - |  |  |
| Be |  |  | - | - | - |  |
| Sb | - | 0,01 | 0.003 | - | - | - |
| Li | - |  | - | - | - | - |
| As | -. |  |  | - | - |  |
| Fe | 0,3 | 0,3 | 0.5 | 0,5 | 0.5 | 0,3 |
| P | 0,05 | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,05 | 0,07 |
| В | 0.003 | 0.005 | 0,005 | 0,007 | 0.005 | 0,002 |
| Cr | 0,002 | 0,001 | 0.002 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Ga | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |  |
| Mo | 0,002 | 0.003 | 0.002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Sr | 0,01 | 0.01 | 0,007 | 0.007 | 0.01 | 0,01 |
| Zr |  | 0.003 | 0,01 | 0,02 | 0.007 | 0,003 |
| Ba | - | 0,007 | 0,02 | 0.01 | 0,02 |  |
| La | 0,005 | 0,005 |  | - | 0,005 |  |
| Y | 0.0006 | - | - |  | - |  |
| Co | - | 0.0008 | - |  |  | - |
| Sc | - | - | - | - | - | - |