Таблица № 3. Химический состав старорязанских стеклянных браслетов темно-зеленого цвета.

Класс стекла - Pb-K-Si-O

(с добавлением Fe)

| Цвет | Темно- зеленый непроз рачный | Темно- зеленый полупроз рачный | Темно- зеленый непроз рачный | Темно- зеленый непроз рачный | Темно- зеленый непроз рачный | Темно- зеленый непроз рачный | Темно- зеленый непроз рачный | Темно- зеленый непроз рачный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Нач. XIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. | Нач. Х1П в. | Нач. XII* в. | Нач. ХП1 в. | Нач. ХШ в. |
| Шифр* | Р-106-1 | р-1 17-49-943 | Р-1 19-49-178 | Р-1 22-49-61 | Р-1 24-49-181 | Р-125^9-807 | Р-1 27-49-985 | р-1 57^9-77 |
| РЬ** | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| К** | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 |
| Na | 0,7 | 0.7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Са | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Mg | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| А1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Ti | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Zn | 0,01 | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,07 |
| Ni | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,003 |
| Mn | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0.05 | 0,1 | 0,05 |
| V | 0,001 | 0,002 | 0,0007 | 0.001 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,002 |
| Co | 0,007 | 0,05 | 0,005 | 0.05 | 0,02 | 0,007 | 0,02 | 0,007 |
| Sn | 0,002 | 0,03 | 0,0007 | 0,05 | 0,0007 | 0,007 | 0,05 | 0,01 |
| Ag | 0,0003 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 |
| Bi | 0,00004 | 0,00004 | - |  | - |  |  | - |
| Be |  | - |  |  |  | - | - | - |
| Sb |  | - | . |  | - | - | - | - |
| Li | - |  |  |  | - | - |  | - |
| As | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Fe | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 1 | 9 | 4 | 9 |
| P | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | - |
| В | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Cr | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0.002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Ga | - | - |  | - | 0,0005 | 0,0005 | - | 0,0007 |
| Mo | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Sr | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Zr | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Ba | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| La | - |  |  | 0,005 |  | - | - | - |
| Y | - | 0,002 |  |  |  | - |  | - |
| Co | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 | 0,002 | 0,001 | - | 0,001 |
| Sc | - |  | - |  |  |  |  | - |