Таблица № 4. Химический состав старорязанских стеклянных браслетов синего цвета

Класс стекла - Pb-K-Si-O (с добавлением Cu-Mn)

| Цвет | Светло- синий проз рачный | Синий полупроз рачный | Синий проз рачный | Синий полупроз рачный | Синий прозрач ный | Синий прозрач ный | Голубой полупроз рачный | Синий полупроз рачный | Синий прозрач ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Нач. ХIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. XIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. | Нач. XIII в. | Нач. ХIIIв. | Нач. XIII в. |
| Шифр | Р-1 31 -49-932 | Р-1 28-49-79 | Р-1 29-49-65 | Р-135-49- 955 | Р-1 36-49-479 | Р-1 37-49-483 | Р-1 3849-108 | Р-1 39-49-69 | р-140-49-69 |
| Pb** | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| K** | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Na | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0.5 | 0,5 | 0,7 |
| Са | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,7 |
| Me | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 0,1 |
| А1 | 0,07 | 0,5 | 0,1 | 0,07 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| •п | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| Zn |  | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,005 |  | 0.01 | 0,005 |
| N1 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Мп | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,1 | 2 |
| V | 0,002 | 0.003 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 |
| Си | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| Sn | 0,005 | 0,02 | 0,02 | од | 0,05 | 0,03 | 0,007 | 0,05 | 0.03 |
| Ag | 0,0007 | 0,002 | 0.001 | 0,003 | 0,02 | 0,003 | 0,0005 | 0,002 | 0,002 |
| Bi | 0,001 | 0,00006 | 0,0007 | - | 0,001 | 0,001 | 0,0007 | - | 0,001 |
| Be | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Sb | 0,003 | 0,005 | - | 0,005 | 0,003 | 0,005 |  | 0,003 | 0,003 |
| Li | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| As | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Fe | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| P | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| В | 0,003 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| Or | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,003 |
| Ga | - | - |  | 0,0005 | - |  | - | 0,0005 | 0,0005 |
| Mo | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Sr | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,007 | 0,02 |
| Zr | - | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,02 | 0,007 | 0,007 |
| Ba | 0,005 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,005 | ^ 0,05 |
| La | 0,005 |  | - | 0,005 |  |  | . | . | . |
| Y | - |  | 0,002 | - | - | - | - | - |  |
| Co | - | 0,001 | - | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 | - | . | 0,00007 |
| Sc |  |  | - | - |  | - | " | ' |  |