Таблица №5. Химический состав старорязанских стеклянных браслетов синего цвета.

Класс стекла - Na-Ca-(K-Mg-Al)-Si-O Класс стекла - Pb-K-Si-O

(с добавлением Co-Mn-Fe) (с добавлением Си)

| Цвет | Синий прозрачный | Синий прозрачный | Синий прозрачный | Синий прозрачный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Нач. XIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. XIII в. | Нач. XIII в. |
| Шифр* | Р-1 30-49-66 | Р-1 33-49-78 | P-14I-49-4S4 | Р-1 58-49-1 10 |
| РЬ** | 0,07 | 0,07 | 0,2 | 10 |
| К** | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Na** | 7 | 7 | 5 | 0,5 |
| Са** | 10 | 3 | 10 | 0,5 |
| Mg | 2,6 | 3,6 | 3 | 0,05 |
| А1 | 2 | 3,5 | 1 | 0,2 |
| Ti | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,07 |
| Zn | - | - | 0,005 | 0,007 |
| Ni | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Mn | 0,3 | 0,1 | од | 0,02 |
| V | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,002 |
| Cu | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,5 |
| Sn | 0,0007 | 0,0007 | - | 0,005 |
| Ag | 0,00005 | - | 0,00005 | 0,002 |
| Bi | - | - | - | 0,0007 |
| Be | - | 0,0001 | - | - |
| Sb | 0,003 | - | - | 0,007 |
| Li | - | 0,007 | - | - |
| As | - | - | - | 0,02 |
| Fe | 2 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| P | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| В | 0,007 | 0,07 | 0,005 | 0,007 |
| Cr | 0,02 | 0,007 | 0,003 | 0,002 |
| Ga | 0,0007 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
| Mo | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 |
| Sr | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,007 |
| Zr | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ba | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,007 |
| La | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Y | - | 0,002 | 0,001 | - |
| Co | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,0007 |
| Sc | 0,001 | 0,0006 | 0,0006 | - |