Таблица №6. Химический состав старорязанских стеклянных браслетов фиолетового цвета.

Класс стекла - Pb-K-Si-O

(с добавлением Мn)

| Цвет | Светло - фиолет. проз- рачный | Фиолет. полупроз- рачный | Фиолет. проз- рачный | Фиолет. полупроз- рачный | Фиолет. проз- рачный | Фиолет. проз- рачный | Фиолет. проз- рачный | Темно- фиолет. непроз- рачный | Темно- фиолет. полу- прозр. | Темно- фиолет. полу- прозр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пери- од | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШв. | Нач. ХШ в. | Нач. XIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШв | Нач. XIII в. | Нач. ХШ в. | Нач. ХШ в. |
| Шифр * | Р-110- 49-192 | Р-111 -49- 501 | Р-113-49- 941 | Р-1 07-49- 148 | Р-1 14-49-103 | Р-1 15-49- 982 | Р-1 16- 49-928 | р-148- 49-34 | Р-1 09-49- 134 | Р- 112- 49-180 |
| РЬ** | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 10 | 12 |
| К** | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 |
| Na | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Са | 0,5 | 0,7 | 0.2 | 1 | 0,7 | 0,3 | 1 __ 0.5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Mg | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0.1 | 0,2 | 0,05 |
| AI | 0,5 | 0,7 | 0.1 | 0,7 | 0,7 | 0.1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| TI | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Zn | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,001 | 0,007 |
| N1 | 0,002 | 0.001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,0008 |
| Мл | 1,6 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | 2,8 | 1 | 1 |
| V | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0.007 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 |
| Си | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| Sn | 0,0007 | 0,007 | 0,002 | 0,0007 | 0,003 | _0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,001 |
| Ag | 0,0001 | 0,0005 | 0,0000 7 | 0.001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 |
| Bi |  | 0,00005 |  |  |  |  | 0,0007 |  |  | 0,00007 |
| Be | . |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Sb | 0,003 | - |  | - | 0,003 | - | 0.003 | - | 0,003 |  |
| LI | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| As | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |
| Fe | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0.7 | 0,7 | 0,5 |
| P | 0,07 | 0,07 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,05 |
| В | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0.005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Cr | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0.005 | 0.002 | 0,002 | 0,002 | 0.002 | 0,002 | 0,002 |
| Ga | . | - | 0,0003 | - | 0,0003 | 0,0003 |  |  | 0,0003 | 0,0005 |
| Mo | 0,002 | 0,002 | 0.002 | 0,002 | 0,002 | 0.002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| Sr | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0.05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Zr | 0,005 | 0,01 | 0.005 | 0,03 | 0,02 |  | 0,01 | 0,007 | 0,007 | - |
| Ba | 0.05 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0.05 | 0,03 | 0,01 |
| La | . | - | 0.005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Y | . | 0,001 |  | - | - | - | - | - |  | - |
| Co | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00! | 0,0005 | - |
| Sc | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |