Таблица № 8. Химический состав старорязанских

-стеклянных браслетов фиолетового цвета.

Класс стекла - Na-Ca-(K-Mg)-Si-O

(с добавлением Mn-Fe-Co)

| Цвет | Темно-фиолетовых полупрозрачный |
| --- | --- |
| Период | Нач. XII в |
| Шифр* | P 108-49-88 |
| РЬ | 0.7 |
| К** | 1.6 |
| Na** | 8 |
| Са** | 7. |
| М& | 1.6 |
| AI | 2,5 |
| Ti | 0.1 |
| in | 0.005 |
| Ni | 0.005 |
| Mn | 1.7 |
| V | 0.005 |
| Сn | 0.1 |
| Sn | 0.02 |
| Ag | 0.001 |
| Bi |  |
| Be |  |
| Sb | 0.003 |
| Li | 0,005 |
| As |  |
| Fe | 1 |
| P | 0.07 |
| В | 0.07 |
| Cr | 0,007 |
| Ga | 0,0007 |
| Mo | 0,002 |
| Sr | 0,07 |
| Zr | 0,01 |
| Ba | 0,05 |
| La |  |
| Y | 0001 |
| Co | 0,005 |
| Sc |  |